## Slide 1: Soluções em Revestimentos para Ambientes Desafiadores
Alexandre Pereira

## Slide 2: AGENDA
PFP - OBJETIVO
CARACTERÍSTICAS DO AÇO
AEROSSOL
TECNOLOGIA
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
APLICAÇÃO
PARÂMETROS DE PROTEÇÃO PFP
CHARTEK 7E
CONSIDERAÇÕES FINAIS

## Slide 3: SISTEMA AEROSSOL

## Slide 4
SISTEMA AEROSSOL
in partnership with
Oferece os mesmos revestimentos de proteção da International® em Aerossol de forma fácil de usar.

## Slide 5
SISTEMA AEROSSOL
Ganho de produtividade
Facilidade de aplicação
Excelente acabamento
Agilidade na aplicação
Sem fracionamento
Baixo custo de logística
Sustentabilidade

## Slide 6
SISTEMA AEROSSOL
Características & Benefícios
Os benefícios deste sistema de aplicação em até 1m² em relação a aplicação rolo e trincha.
Ex. Interzone 954 | Rolo e Trincha | Interzone 954 Aerosol
Economia de tempo e custo de mão de obra | 5 x 100µm 8h de secagem para repintura a 25ºC | >500µm Em uma aplicação
Mistura | 3,6L em pequeno reparo. Risco de mistura errônea e desperdicio de tinta. | 300ml, sem necessidade de fracionamento e sem desperdício
Acabamento (estética) | Rolo e trincha | Spray

## Slide 7
SISTEMA AEROSSOL

## Slide 8
SISTEMA AEROSSOL
Novas Construções

## Slide 9
SISTEMA AEROSSOL
Manutenção & Reparo

## Slide 10
SISTEMA AEROSSOL
Aumentando a Produtividade
Uma série de desafios (danos de transporte; soldagem; dificuldade ao acesso; restrição de equipamentos, métodos de aplicação e quantidade de material) dentro do segmento de M&R e NB são encontrados devido à procura contínua de redução de custos, tempo do projeto e aumento da produtividade.

## Slide 11
SISTEMA AEROSSOL
Sistema de Aplicação

## Slide 12
SISTEMA AEROSSOL
Sistema de Aplicação

## Slide 13
SISTEMA AEROSSOL
Boletins Técnicos

## Slide 14
PFP
Passive Fire Protection

## Slide 15
PFP
Passive Fire Protection
O termo Proteção Passiva contra Fogo refere-se a quaisquer medidas de proteção contra incêndio, tais como:
Barreira ou componente estrutural;
Sistema fixo;
Coberturas ou revestimentos especiais.
Sem acionamento manual ou automático!

## Slide 16
PFP
Passive Fire Protection
O aço estrutural sofre uma redução significativa em sua resistência quando é submetido em altas temperaturas.

## Slide 17
PFP
Passive Fire Protection
Funcionamento da proteção passiva

## Slide 18
PFP
Passive Fire Protection

## Slide 19
PFP
Passive Fire Protection
Desde então, o desempenho para PFP permaneceu crítico para a vida daqueles que trabalham nos locais mais perigosos do planeta.
REPLAN

## Slide 20
PFP
Passive Fire Protection
Tipo de fogo;
Situação de fogo;
Fire rating (TRRF)
Temperatura crítica do aço;
Caracterização das estruturas;
Órgãos certificadores x Certificação;
Fluxo de calor;
Resistência à explosão.
Parâmetros

## Slide 21
Chartek
(Epóxi Intumescente)
40 anos de desempenho em todos os ambientes
Sistemas inovadores eficientes com custo reduzido
Linha de revestimentos epóxi intumescente de PFP mais completa do mundo.

## Slide 22
PFP
Passive Fire Protection
Chartek - Linha do Tempo

## Slide 23
PFP
Passive Fire Protection

## Slide 24
PFP
Passive Fire Protection
Chartek 7E é uma tecnologia auto-reforçada, para simplificar a metodologia de aplicação, fornecendo desempenho de fogo a todos os tipos de incêndio e proteção anticorrosiva, durante toda a vida útil do ativo.

## Slide 25
PFP
Passive Fire Protection

## Slide 26
PFP
Passive Fire Protection
Herança da tecnologia do Chartek 7;
Patente na tecnologia de aditivo, referente ao modo estabilização da Intumescência;
Redução no peso instalado (até 60%);
Baixa absorção de água;
Excelente desempenho - Pool e Jet fire.
NORSOK Testing – M-501 Rev.6, Sist.5A;
Aprovação: LR e DNV;
Pool Fire (certificação): até 2 horas;
ISO 22899 Jet Fire (certificação) - até 2 horas;
Resistência à sobrepressão de explosão até 4bar.

## Slide 27
PFP
Passive Fire Protection
MEMBROS DE ESTRUTURAS
FIREWALLS AND DECKS
VASOS
TUBULAÇÕES E SISTEMAS DE CONTROLE
Aplicações

## Slide 28
PFP
Passive Fire Protection
Aplicações
TORRE / RISER BAY - Proteção até 120 MINUTES
ÁREAS DE PROCESSO / ESTRUTURAS DE AÇO PRIMÁRIAS
VASOS CRÍTICOS DE ÁREA DE PROCESSO E TUBULAÇÕES
CASARIA / ACOMODAÇÃO
DIVISÕES DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO
ESTRUTURAS DE ROTAS DE FUGA

## Slide 29
PFP
Passive Fire Protection
Aplicações
EDIFÍCIOS / SALAS DE CONTROLE
ESFERAS
TUBULAÇÕES DE PROCESSO
COLUNAS DE DESTILAÇÃO
SUPORTE DE TUBULAÇÕES
BASES / SUPORTE DE ESFERAS
AÇO ESTRUTURAL / PIPE RACK

## Slide 30
CONSIDERAÇÕES
Ganho de produtividade em manutenção
Redução no custo de mão-de-obra e do projeto
Ambiente mais sustentável
Baixo custo de logística
Simplificação no método de aplicação
Tecnologia e Performance
Inovar e Liderar para Dominar
Soluções para desafios: #Aerossol & #Chartek 7E

## Slide 31
Obrigado pela atenção de todos!
Contato:
PereiraAlex@akzonobel.com
(11) 99899-5231