## Slide 1
A IMPORTÂNCIA DA LIMPEZA E RUGOSIDADE NO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
JEFERSON OLIVEIRA
JOAQUIM QUINTELA
PETROBRAS

## Slide 2
AGENDA
1. PANORAMA DA PREPARAÇÃO DE SURPEFÍCIE E SUAS IMPLICAÇÕES
2. FUNDAMENTOS
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES
4. PREPARAÇÃO PARA PONTOS LOCALIZADOS OU DE DIFÍCIL ACESSO
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

## Slide 3
A qualidade da preparação de superfície é revelada na integridade de um revestimento sobre ela aplicado.
Um dos cenários mais comuns são pisos, onde normalmente há acúmulo de água associados a impacto e abrasão.
1. PANORAMA DA PREPARAÇÃO DE SUPEFÍCIE E SUAS IMPLICAÇÕES

## Slide 4
1. PANORAMA DA PREPARAÇÃO DE SUPEFÍCIE E SUAS IMPLICAÇÕES
Outra região crítica é a de estruturas e vigas, onde arestas e geometrias mais complexas determinam o início e a propagação da falha.

## Slide 5
1. PANORAMA DA PREPARAÇÃO DE SUPEFÍCIE E SUAS IMPLICAÇÕES
Mesmo em pequenos reparos na pintura, a preparação de superfície pobre é a causa de corrosão reincidente.

## Slide 6
1. PANORAMA DA PREPARAÇÃO DE SUPEFÍCIE E SUAS IMPLICAÇÕES
A aplicação de qualquer revestimento sobre área não preparada de maneira adequada acaba conferindo efeito paliativo na busca da integridade.

## Slide 7
2. FUNDAMENTOS
Antes de gerar padrão de limpeza e rugosidade no metal, é fundamental a remoção de todo material solto e oleoso que possa comprometer a aderência.
LAVAGEM COM ÁGUA
DESENGRAXE
REMOÇÃO DE PÓ E PARTICULADOS
DESINCRUSTAÇÃO

## Slide 8
2. FUNDAMENTOS
A lavagem com água técnica (água com baixíssimo teor de sais solúveis) é procedimento fundamental de limpeza. O uso de jato de 5 mil Psi é ideal
Eventualmente, em áreas pequenas o uso de solvente para remoção de oleosidade pontual pode ser adequado.
LAVAGEM COM ÁGUA

## Slide 9
2. FUNDAMENTOS
Na área industrial offshore é muito comum impureza e contaminação, o que torna primordial a lavagem com água antes e depois da preparação de superfície.
LAVAGEM COM ÁGUA

## Slide 10
2. FUNDAMENTOS
A lavagem final com água técnica deve deixar o metal isento de sais solúveis.
A Norma PETROBRAS N-9 estabelece o critério máximo de 5 µg/cm2 de sal (condutividade 50 µS/cm aproximadamente) com o método Bresle.
LAVAGEM COM ÁGUA

## Slide 11
2. FUNDAMENTOS
A remoção de óleos e graxas deve ser feita majoritariamente por saponificação e enxague com água técnica.
A lavagem com água é necessária antes e depois do processo abrasivo.
DESENGRAXE

## Slide 12
2. FUNDAMENTOS
A remoção de ferrugem encrustada deve ser feita mecânica (pistola de agulhas) ou manualmente (martelo).
No entanto, o processo de desincrustação é apenas uma etapa. Esse procedimento de forma isolada não confere preparação de superfície adequada.
DESINCRUSTAÇÃO

## Slide 13
2. FUNDAMENTOS
A remoção de pós e partículas deve ser realizado para conclusão da limpeza.
A lavagem com água e o uso de ar comprimido é a forma normalmente usada. O processo pode ser seguido do uso de trapo umedecido com solvente em pequenas áreas.
REMOÇÃO DE PARTICULADOS

## Slide 14
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES

## Slide 15
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES
Procedimento de alta produtividade e capaz de remover produto de corrosão e resíduo de pintura.
Pressão alta 30 – 40 mil Psi
Por ser um método de preparação de superfície úmido, normalmente gera flash rust no processo.
Não gera perfil de ancoragem, só revela o que já existe.
HIDROJATEAMENTO UAP

## Slide 16
Procedimento capaz de remover produto de corrosão e resíduo de pintura.
Confere ao substrato metálico perfil de rugosidade adequado para pintura.
JATEAMENTO ABRASIVO ÚMIDO
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES

## Slide 17
O grau de limpeza do hidrojateamento com abrasivo é superior ao do hidrojateamento UAP, semelhante ao metal branco.
Confere ao substrato metálico perfil de rugosidade adequado para pintura.
HIDROJATEAMENTO COM ABRASIVO
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES

## Slide 18
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES
O grau de limpeza dos métodos de jateamento abrasivo úmido é superior ao do hidrojateamento UAP.
Além disso, o jateamento abrasivo úmido gera perfil de rugosidade.
GRAU DE LIMPEZA E PERFIL

## Slide 19
O resíduo de carepa de laminação pode ocorrer eventualmente. Entretanto, o hidrojateamento UAP não é capaz de remover a carepa, nem mesmo gerar perfil de rugosidade.
Jateamento abrasivo úmido e hidrojateamento com abrasivo, geram o perfil de rugosidade.
RESÍDUO DE CAREPA LAMINAÇÃO
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES

## Slide 20
Flash rust moderado e flash rust pesado (intenso) comprometem preparação de superfície.
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES
FLASH RUST

## Slide 21
Flash rust moderado e flash rust pesado (intenso) são facilmente detectados pelo uso de trapo branco.
Padrões fotográficos devem ser usados para o enquadramento da intensidade de flash rust.
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES
FLASH RUST

## Slide 22
Flash rust e perfil de rugosidade podem coexistir. No entanto, só pode ser considerada preparação de superfície competente o flash rust leve.
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES
FLASH RUST

## Slide 23
Inibidores de flash rust e são soluções aquosas que misturadas à água técnica devem ser usados para lavar imediatamente a superfície após o procedimento úmida.
O inibidor sem tensoativo na composição não deve ser removido por lavagem antes da pintura.
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES
INIBIDORES DE FLASH RUST

## Slide 24
Para a aplicação de inibidores de flash rust , o uso de jato de baixa pressão (5 mil Psi) é o mais eficiente.
O inibidor sem tensoativo na composição não deve ser removido por lavagem antes da pintura.
3. PREPARAÇÃO PARA ÁREAS GRANDES
INIBIDORES DE FLASH RUST

## Slide 25
4. PREPARAÇÃO PARA PONTOS LOCALIZADOS OU DE DIFÍCIL ACESSO

## Slide 26
4. PREPARAÇÃO PARA PONTOS LOCALIZADOS OU DE DIFÍCIL ACESSO
A preparação de superfície em pontos localizados deve ser feita de maneira a ancorar o esquema de pintura de reparo tanto no metal quanto nos seus arredores.

## Slide 27
4. PREPARAÇÃO PARA PONTOS LOCALIZADOS OU DE DIFÍCIL ACESSO
O uso da ferramenta com cerdas rotativas e com barra aceleradora é capaz de gerar grau de limpeza e perfil de rugosidade em áreas críticas tais como arestas.
FERRAMENTA COM CERDAS

## Slide 28
4. PREPARAÇÃO PARA PONTOS LOCALIZADOS OU DE DIFÍCIL ACESSO
A ferramenta demanda, por parte do operador, treinamento adequado que aborda posicionamento correto da ferramenta. Esses pontos aumentam a durabilidade das cerdas e do próprio equipamento.

## Slide 29
4. PREPARAÇÃO PARA PONTOS LOCALIZADOS OU DE DIFÍCIL ACESSO
O uso correto confere padrão de limpeza e perfil de rugosidade na região de cordão de solda.

## Slide 30
4. PREPARAÇÃO PARA PONTOS LOCALIZADOS OU DE DIFÍCIL ACESSO

## Slide 31
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por melhor que seja o revestimento, seu desempenho dependerá sempre da preparação de superfície adequada.
Há fundamentos e melhores práticas que devem ser seguidos, independente do ferramental e da sofisticação de preparação.
Embora a inspeção visual ofereça bom indicativo de qualidade durante a preparação de superfície, medições de rugosidade, teor de sais solúveis e intensidade de flash rust não podem ser dispensadas.
Treinamento e reciclagem da equipe de operação, dos inspetores e da fiscalização é fundamental, pois as tecnologias de preparação de superfície estão em constante avanço.